Vertikalūs profiliuočiai Ultrastil CW

Ultrastil CW 50, CW75, CW100, CW125, CW150  — Pertvarinis profiliuotis statramstis

Standartinis profiliuotis, koroziškumo aplinka C1, C2

Unikalūs rifliuotos 0,6mm storio skardos profiliuočiai gipskartonio pertvarų įrengimui.

Produkto naudojimas

Unikali profiliuočio skardos rifliavimo technologija suteikia profiliuočiui didesnį standumą; vertikalus; sukant nenuslysta sraigtas; didesnė sraigto ištraukimo jėga.

Medžiagos tipas: rifliuotas cinkuotas plienas

Reakcijos į ugnį klasė: A1

Skardos storis: 0,6 mm

Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė: Z100

Tempiamasis stipris: 270-500 MPa

Takumo riba: 180 N/mm²

ESD (DoP) numeris: ULTRASTIL/2018/1

Standartas: EN 14195