Horizontalūs profiliuočiai Ultrastil UW

Ultrastil UW 50, UW75, UW100, UW125, UW150  — Pertvarinis profiliuotis statramstis

Standartinis profiliuotis, koroziškumo aplinka C1, C2

Unikalūs rifliuotos 0,55mm storio skardos profiliuočiai gipskartonio pertvarų įrengimui.

Produkto naudojimas

Unikali profiliuočio skardos rifliavimo technologija suteikia profiliuočiui didesnį standumą;

Medžiagos tipas: rifliuotas cinkuotas plienas

Reakcijos į ugnį klasė: A1

Skardos storis: 0,55 mm

Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė: Z100

Tempiamasis stipris: 270-500 MPa

Takumo riba: 180 N/mm²

ESD (DoP) numeris: ULTRASTIL/2018/1

Standartas: EN 14195